成膜助剂TEXANOL酯醇

一、产品简介:. 商品名： TEXANOL酯醇. 化学名： 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯. 结构式：. 物理化学特性：. 外观; 无色透明液体 无不溶物. 含 量（%）; ≥99.5. 分 子 量（C12H24O3）; 216.3. 最大色度（Pt-Co值）; 10. 比 重（20/20℃）; 0.945-0.955. 可 溶 性（20℃、wt%、在水中）; 不溶. 可 溶 性（20℃、wt%、水在其中）; 0.9. 蒸发速度（醋酸丁酯=1）; 0.002. 折 射 率（20℃）; 1.4423. 蒸 气 压（20℃、mmHg柱）; 0.013. 最低初沸点（℃,沸程760mmHg柱）; 255. 最高干点（℃,沸程760mmHg柱）; 260.5. 冰 点（℃）; -50. 克利弗蓝德开杯式闪点（℃）; 120.. 二、用于乳胶漆中的特性：. 1）TEXANOL酯醇的水解稳定性非常好，可以与包括pH高的纯丙烯酸乳液在内的各类乳液一起使用。 2）TEXANOL酯醇加入乳胶漆中时，被吸收在乳液粒子上，软化粒子并且在涂漆时引起更好的融合。它不会被吸进能渗透的基质中，但可有效地聚结乳液粒子。 3）TEXANOL酯醇冰点很低，在冬季不需要特别处理。 4）TEXANOL酯醇容易掺入乳液中，且在较高的含量下不影响涂料的稳定性。 5）TEXANOL酯醇是乳液聚合物的强溶剂。. 三、使用方法. 1）对于乳胶漆，TEXANOL酯醇的添加量主要取决于乳液聚合物的硬度，较硬的乳液（高Tg值） 要比较软的乳液（低Tg值）需要更多的添加量才能达到相同的成膜效果。另外，使用同一乳液的不同配方（PVC不同），也会要求不同的TEXANOL酯醇的加入量。 2）在一般情况下，TEXANOL酯醇的添加量按乳液固含量的3～10%左右考虑。偏大的加入量可得到更好的效果。在不超过乳液固含量的12%时，不会对乳液的稳定造成影响。 3）在乳胶漆生产中使用TEXANOL酯醇的操作十分简单，原则上可在生产的任意阶段直接搅拌加入。如果在加入的过程中发生凝胶现象，可以用生产乳胶漆中应加份量的水和表面活性剂与TEXANOL酯醇预先混合，然后将其混合液加入乳液即可。 4）TEXANOLò酯醇如能分两次加入，会充分发挥它的作用： a) 在研磨阶段加入1/2量，TEXANOL酯醇会有助于颜/填料的润湿和分散。 b) 在调漆阶段加入1/2量，TEXANOL酯醇会有助于抑制泡沫的产生。. 四、包装及贮存：200公斤/桶。在工、商储运及使用过程中，可采取一般防护,无特殊要求。. 五、性能用途. 1）改善乳胶漆的成膜性能 用于乳胶漆的许多乳液聚合物在常温下不能完全成膜，而且多数在低温下不能成膜。乳胶漆必须依靠成膜助剂来帮助成膜。成膜助剂通常是蒸发很慢的溶剂，如各类醇醚、醇醚醋酸酯和酯醇等。它们的共同作用是软化乳液聚合物粒子，使它们融合在一起。良好的成膜助剂通常需满足以下条件：良好的水解稳定性；低的凝固点；适中的挥发率；高效的聚结效率；低的水溶解度。TEXANOL酯醇对乳胶漆来说是一种极好的成膜助剂。除了使乳胶漆的最低成膜温度降低外，TEXANOL酯醇还可改善漆膜耐候性、可擦洗性、可清洁性、可补漆性和改进涂层的展色性等。. 2）降低乳胶漆的最低成膜温度 TEXANOL 酯醇是乳液有效的成膜助剂，随加入量的增加可使乳液的最低成膜温度逐渐降低。下表列出了TEXANOLò酯醇加入量对各种乳液最低成膜温度的影响。. TEXANOLò酯醇加入量对乳胶漆最低成膜温度的影响. TEXANOL 酯醇*加入量, wt％; 0; 2; 4; 6; 8. AC-261(丙烯酸） ℃; 20; 16; 13; 6; 0. 296D-S(苯乙烯/丙烯酸)℃; 22; 14; 10; 0; 0. R-350Z(醋酸乙烯/丙烯酸)℃; 15; 10; 0; 0; 0. 3502(叔醋) ℃; 18; 15; 11; 0; 0.. 注：TEXANOL酯醇的加入量按乳液的固含量计算。. 3）提高乳胶漆的耐擦洗性 TEXANOL酯醇可以使乳胶漆的耐擦洗性能显著提高，因为它软化乳液粒子并使其更好的粘结。. 4）改进乳胶漆展色性. TEXANOL酯醇可在较广的温度和湿度范围内保持乳胶漆颜色的一致。通常情况下，涂膜在低温下干燥时不易成膜或成膜不良，与在常温下正常成膜的涂层相比，涂膜表面会粗糙、无光泽、甚至有龟裂。对于浅色乳胶漆来说，粗糙的表面将引起较强的光散射，因此乳胶漆的颜色亮度会变得较差。换言之，在不同温度下涂覆的表面颜色亮度不同。TEXANOL酯醇可以使乳胶漆在低温及常温下得到光泽均一的良好成膜。此外，添加TEXANOL酯醇可以改善乳胶漆中颜料的均匀性和稳定性。. 六、生化指标. TEXANOL酯醇系微毒产品，皮肤接触后用清水和肥皂洗净即可。与乙二醇丁醚及苯甲醇等相比，可以避免因长期接触 而造成对人体肝、肾的损害。 LD506,517毫克/公斤（大鼠经口）、LD5015,200毫克/公斤（兔涂皮试）。.